## Slide 1: 【物理 第62回 問30 】
ポイント 放射線概論第9版398ページ、表3.1は覚える。
出題傾向のある代表シンチレータは次のとおり。
波長順、定数順に暗記すること
種類 | 最大発光波長(nm)
BaF2 | 310
LaBr3(Ce) | 390
NaI(Tl) | 415
ZnS(Ag) | 450
LiI(Eu) | 470
Bi4Ge3O12[BGO] | 480
CsI(Tl) | 540
種類 | 減衰定数
LaBr3(Ce) | 26
ZnS(Ag) | 200
NaI(Tl) | 230
Bi4Ge3O12[BGO] | 300
BaF2 | 630
LiI(Eu) | 1400